DELORO STELLITE GmbH                                                       ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ПРОВОЛОКИ для НАПЛАВКИ

ОПИСАНИЕ

Порошковые (тубулярные) проволоки на основе кобальтовых (STELLITE) никелевых (DELORO и NISTELLE) сплавов «классической» композиции Deloro Stellite.

ТИПЫ ПРОВОЛОК

STELLITE – сплавы на базе кобальта с содержанием хрома, вольфрама и углерода.

DELORO  -   сплавы на основе никеля с хромом, кремнием и бором.

NISTELLE – сплавы на никелевой базе с хромом, молибденом и вольфрамом.

| УПАКОВКА | Рекомендуемые сварочные токи |
| --- | --- |
| Ø, мм Катушки 15 кг Бухты 25 кг 1.2 мм ● 1.6 мм ● (*) 2.6 мм ● ● 3.2 мм ● (*) – на заказ ТИПЫ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ♦ сварка погруженной дугой (SAW) ♦ МИГ/МАГ сварка ♦ сварка открытой дугой (O/A) | Ø, мм Сварочный ток, А Напряжение, В Вылет проволоки Капельный перенос 1.2 мм 90 - 150 18-21 15 мм 1.6 мм 110-180 18-21 15 мм Пульсирующий перенос 1.2 мм 80-200 18-27 15-20 мм 1.6 мм 100-280 19-27 15-20 мм Струйный перенос 1.2 мм 180-250 26-30 20 мм 1.6 мм 240-330 27-30 20 мм ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Должна быть обеспечена вентиляция места сварки. |

## Типовая композиция сплавов

| Сплав | Ni | Cr | S | Nb | Fe | C | Mn | W | Mo | Co | HRC | SG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STELLITE 1 | 2.0 | 26.0 | 1.0 |  | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 11.5 |  | Осн. | 55 | 8.73 |
| STELLITE 6 | 2.0 | 28.5 | 1.0 |  | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 5.0 |  | Осн. | 42 | 8.30 |
| STELLITE 6 LC | 2.0 | 28.5 | 1.0 |  | 3.5 | 0.9 | 1.0 | 5.0 |  | Осн. | 39 | 8.39 |
| STELLITE 12 | 2.0 | 28.5 | 1.0 |  | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 8.5 |  | Осн. | 48 | 8.53 |
| STELLITE 21 | 2.5 | 28.0 | 1.0 |  | 3.5 | 0.25 | 1.0 |  | 5.5 | Осн. | 33 | 8.31 |
| STELLITE 25 | 7.5 | 20.2 | 0.2 |  | 3.5 | 1.0 | 1.2 | 15.0 |  | Осн. | 36 |  |
| STELLITE 306 | 5.0 | 26.0 | 1.1 | 7.2 | 7.0 | 0.6 | 1.1 | 3.0 |  | Осн. | 37 | 8.4 |
| DELORO 50 | Осн. | 12.4 | 3.3 | B 2.3 | 4.0 | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 50 | 8.13 |
| DELORO 60 | Осн. | 15.0 | 4.8 | B 3.0 | 4.8 | 0.8 | 0.3 |  |  |  | 60 |  |
| DELORO 520 | Осн. | 19.0 | 0.4 | Al1.6 | 2.0 | 0.06 | 0.2 | 1.0 | 5.2 | 11.5 | 29 | 7.8 |
| NISTELLE C | Осн. | 15.0 | 0.6 | V 0.2 | 4.5 | 0.05 | 0.6 | 3.5 | 16.0 |  | 20 | 8.94 |

SG- плотность г / см³

Будем рады развитию делового сотрудничества с Вами!

С уважением,

Татьяна Черняева

Менеджер по продажам в России

Deloro Stellite GmbH

E-mail: ChernyaevaT@yandex.ru

Мобильный тел. : 8 912 580 83 44

Web: www.stellite.com